| AT-E308L（A002） | GB/T E308L AWS A5.4 E308L |
| --- | --- |

特征与用途

AT-E308L超低碳不锈钢焊条，电弧稳定，飞溅少，脱渣容易，焊缝成型美观，同时具有良好的耐蚀性。适合Cr18Ni9类型不锈钢的焊接和原子能反应堆压力容器耐蚀层的堆焊。耐晶间腐蚀性能优于AT-E308。

熔敷金属化学成分典型值%

| 牌号 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-E308 | 0.045 | 0.70 | 1.40 | 0.008 | 0.015 | 20.0 | 10.0 |
| AT-E308L | 0.025 | 0.50 | 1.7 | 0.008 | 0.015 | 19.50 | 9.8 |

熔敷金属力学性能典型值

| 牌号 | Rm(MPa) 室温 | A(%) 室温 |
| --- | --- | --- |
| AT-E308 | 610 | 42 |
| AT-E308L | 590 | 43 |

参考焊接规范

| 焊条直径（mm） | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流 范围（A） | 平焊 | 60~80 | 85~120 | 120~160 | 150~200 |
|  | 立（仰）焊 | 50~70 | 75~105 | 95~130 | ─ |

熔敷金属耐腐蚀性

| 牌号 | 硫酸·硫酸铜 650℃×2h | 硫酸·硫酸铜 690℃×28h |
| --- | --- | --- |
| AT-E308L | 无裂纹 | 无裂纹 |